Table 2. Mechanical properties of the AI alloy after heat treatment for 1 minute at different temperatures.

| Temp. (°C) | σ0.2 (MPa) | UTS (MPa) | Elong. (%) | E (GPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| As drawn | 1528 | 1925 | 2.0 | 143.7 |
| 600 °C | 1948 | 2293 | 2.3 | 157.4 |
| 700 °C | 1683 | 2009 | 2.2 | 164.8 |
| 800 °C | 1167 | 1216 | 24.0 | 155.5 |
| 900 °C | 944 | 1078 | 29.7 | 152.2 |
| 1000 °C | 673 | 967 | 33.4 | 155.6 |
| 1100 °C | 556 | 947 | 29.7 | 156.8 |
| 1200 °C | 502 | 938 | 23.9 | 163.0 |