| Temp. (°C) | s0.2(MPa) | UTS (MPa) | Elong.(%) | E (GPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| As Drawn | 1587.9±63.7 | 1936.6±19.2 | 2.0±0.1 | 138.5±5.1 |
| 600 °C | 1908.0±29.2 | 2254.3±27.3 | 2.2±0.1 | 155.7±2.2 |
| 700 °C | 1635.3±35.9 | 1876.0±94 | 2.2±0.0 | 156.1±2.0 |
| 800 °C | 1151.1±11.3 | 1208.6±5.2 | 26.1±1.7 | 151.4±2.9 |
| 900 °C | 936.3±5.5 | 1081.5±2.5 | 30.6±0.6 | 153.1±1.4 |
| 1000 °C | 674.8±1.5 | 977.8±7.7 | 33.0±0.3 | 156.0±2.0 |
| 1100 °C | 570.6±10.3 | 970.3±16.5 | 29.1±0.6 | 161.9±3.6 |
| 1200 °C | 518.7±11.8 | 968.3±21.4 | 25.6±1.2 | 161.2±5.5 |

Table 2. Mechanical properties of AI alloy after heat treatment for 1 minute at different temperatures. 3 samples were tested for each heat treatment conditions.